# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA

| NR | NAZWA | OPIS | KOLOR / MATERIAŁ |  |  | Oferowany typ/ model/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ BUDOWLANA |  |  |  |  |  |  |
| MATERIAŁ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Warstwa gruntująca | asfaltowo-żywiczny roztwór gruntujący Temperatura zapłonu wg Martensa-Penskiego: nie mniej niż 41,5ºC Czas schnięcia: nie dłuższy niż 12 h Sposób nakładania: pędzlem, wałkiem lub natryskiem na suchą, oczyszczoną powierzchnię Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC Zgodność z normą: PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998 / Az1:2004 Zużycie: nie mniej niż 0,3 l/m² | - |  |  |  |
| 2 | Warstwa powłokowa | powłoka asfaltowo - polimerowo - żywiczna na zimno Czas schnięcia: około 24 h Temperatura zapłonu wg Martensa-Penskiego: nie mniej niż 31ºC Spływność masy z papy w temperaturze 60 +/- 2ºC przy kącie nachylenia 45º w czasie 5h: nie spływa Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC Zużycie: nie mniej niż 0,7 l/m² Aplikacja: pędzel, powierzchnie pionowe i poziome, na zewnątrz | - |  |  |  |
| 3 | Styropian ekstrudowany XPS 036 – izolacja ścian fundamentowych nad poziomem terenu | Gęstość: ≥ 30 kg/m³ Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,036W/mK Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: CS(10/Y) 300 ≥ 300 kPa Zamkniętokomórkowość: ≥ 95% Moduł elastyczności: 12 N/mm² Podciąganie kapilarne: 0 Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 ≤ 3% Odporność na cykle zamrażania i odmrażania: FT2 Klasa reakcji na ogień: E Temperatura zastosowania: ≤ 70ºC | - |  |  |  |
| 4 | Styropian ekstrudowany XPS 032 – izolacja ścian fundamentowych pod poziomem terenu | Gęstość: ≥ 30 kg/m³ Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,032W/mK Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: CS(10/Y) 300 ≥ 300 kPa Zamkniętokomórkowość: ≥ 95% Moduł elastyczności: 12 N/mm² Podciąganie kapilarne: 0 Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 ≤ 3% Odporność na cykle zamrażania i odmrażania: FT2 Klasa reakcji na ogień: E Temperatura zastosowania: ≤ 70ºC |  |  |  |  |
| 5 | Styropian EPS 80-036 – izolacja ścian zewnętrznych nadziemnych oraz ścian zewnętrznych fragmentu klatki schodowej wraz z portiernią | Produkt zgodny z normą PN-EN 13163:2009 Powierzchnie płyty: 0,5 m² Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 80 kPa Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 100 kPa Wytrzymałość na zginanie: ≥ 100 kPa Współczynnik przewodzenia ciepła lambda ≤ 0,036 W/mK Klasa reakcji na ogień: min. E (samogasnący) Należy zastosować system zapewniający wykonanie ocieplenia budynku jako nierozprzestrzeniający ognia zarówno na działanie ognia od zewnątrz i od wewnątrz budynku; |  |  |  |  |
| 6 | Granulat z wełny mineralnej – izolacja stropodachu wentylowanego | Produkt zgodny z normą PN-EN 13162:2013 Współczynnik przewodzenia ciepła: λD=0,040W/mK Klasa reakcji na ogień: A1 – wyrób niepalny Granulat. |  |  |  |  |
| 6 | Wełna mineralna - izolacja dachu skośnego | Produkt zgodny z normą PN-EN 13162:2013 Współczynnik przewodzenia ciepła: λD=0,040W/mK Klasa reakcji na ogień: A1 – wyrób niepalny |  |  |  |  |
| 7 | Styropapa EPS 200-038 – izolacja stropodachu nad dobudówką | Produkt zgodny z normą PN-EN 13163:2009 Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła lambda ≤ 0,038 W/mK Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: ≥ 100 kPa Wytrzymałość na rozciąganie papa-styropian : ≥ 0,1 MPa Wytrzymałość na rozciąganie połączenia papa-styropian po działaniu temperatury +80°C -20°C : ≥ 0,1 MPa Wytrzymałość na rozciąganie połączenia papa-styropian po działaniu wody: ≥ 0,1 MPa Wytrzymałość na oddzieranie papy od płyty styropianowej, moment oddzierania: ≥ 20 Nmm/mm Klasyfikacja w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzy: nierozprzestrzeniające ognia (NRO) przy grubości rdzenia ze styropianu nie większej niż 400mm Klasa reakcji na ogień: min. E (samogasnący) |  |  |  |  |
| 8 | Papa nawierzchniowa | Hydroizolacja pokrycia dachów Papa asfaltowa o wymiarach 5,0m x 1m x 5,2mm. Osnowa: Włóknina poliestrowa. Rodzaj masy: Asfalt modyfikowany elastomerem SBS. Strona wierzchnia: gruboziarnista posypka mineralna. Strona spodnia: folia z tworzywa sztucznego. Mocowanie metodą zgrzewania. |  |  |  |  |
| 9 | Papa podkładowa | Hydroizolacja pokrycia dachów Papa asfaltowa o wymiarach 10m x 1m x 3,0mm. Osnowa: Welon szklany lub włóknina poliestrowa. Rodzaj masy: Asfalt oksydowany. Strona wierzchnia: drobnoziarnista posypka mineralna. Strona spodnia: folia z tworzywa sztucznego. Mocowanie metodą zgrzewania i mechaniczne. Papa przeznaczona do stosowania na styropiany EPS |  |  |  |  |
| 10 | Łączniki do materiałów izolacyjnych | Łączniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone są do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych i płyt z wełny mineralnej do ścian z betonu, cegły lub bloczków gazobetonowych. Minimalna głębokość osadzenia łączników nie może być mniejsza niż 50 mm. Łącznik składa się z dwu elementów: tworzywowego, użebrowanego korpusu wyposażonego w talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. Średnica i długość łączników jest zależna od producenta wyrobu i musi być dobrana do łącznej grubości warstw docieplających. | - |  |  |  |
| 11 | Tynk cienkowarstwowy akrylowy | Do wykonania tynków zewnętrznych należy zastosować gotowy tynk cienkowarstwowy akrylowy o fakturze baranek, ziarno 1mm. Tynk powinien posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty producentów zgodne z normami. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakłądania i wiązania: od +5°C do +25°C Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i wiązania: do 80%. Gęstość objętościowa: ok. 1,70kg/dm3. Współczynnik przewodzenia ciepła λ (wartość tabelaryczna): ≤ 0,67 W/(m*K) Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ: ≤ 200 Paroprzepuszczalność wg PN-EN ISO 7783-2: kategoria V2 Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3: kategoria W3 Czas wysychania tynku: min. 24h | RAL 9001 |  |  |  |
| 12 | Mozaikowy tynk żywiczny | Do wykonania tynków zewnętrznych przy ścianach fundamentowych należy zastosować gotowy mozaikowy tynk żywiczny, ziarno 1.5m. Tynk powinien posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty producentów zgodne z normami. Właściwości - Baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych z kolorowymi wypełniaczami mineralnymi - Gęstość: ok. 1,6 kg/dm³ - Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C - Czas przesychania: ok. 30min - Odporność na deszcz: po ok. 3 dniach - Orientacyjne zużycie: ok. 4,5kg/m² - Produkt posiadający aprobatę techniczną - Współczynnik pH: ok. 8 - Rozpuszczalność: częściowo rozpuszczalna w wodzie (20°C) - Przyczepność: 0,6 N/mm² - Absorpcja wody: W2 - Współczynnik przepuszczania pary wodnej: V2 Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,61 W/m*K | RAL 8004 |  |  |  |
| 13 | Parametry stolarki okiennej PCW | - Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U≤0,9W/(m2K); - Pakiet szybowy minimum dwukomorowy, Ug≤1,0 W/(m2K); - Szyba zespolona bezpieczna; - Izolacyjność akustyczna Rw=32dB; - Okna z możliwością demontażu klamek - Zastosowanie rozwórek zabezpieczających przed całkowitym otwarciem okna - Okna rozwierno- uchylne wg zestawienia stolarki; - Kolor RAL wg rysunków elewacji. | RAL 9001 |  |  |  |
| 14 | Parametry stolarki drzwiowej PCW | - Współczynnik izolacyjności termicznej U≤1,3W/(m2K); - Wypełnienia przezierne; - Pakiet szybowy minimum dwukomorowy, Ug≤1,0W/(m2K); - Szyba zespolona bezpieczna; - Izolacyjność akustyczna Rw=32dB; - Przeciwwłamaniowe w klasie RC2, zgodnie z normą PN-EN 1627; - Niski próg o wysokości 20mm z przekładką termiczną; - Kolor RAL wg rysunków elewacji. | RAL 9001 |  |  |  |
| 15 | Parametry stolarki drzwiowej stalowej | - Współczynnik izolacyjności termicznej U≤1,3W/(m2K); - Przeciwwłamaniowe w klasie RC3, zgodnie z normą PN-EN 1627; - Niski próg o wysokości 20mm z przekładką termiczną, - Opcjonalnie naświetla stałe lub uchylne; - Kolor RAL wg rysunków elewacji. |  |  |  |  |
| 16 | Parapety okienne zewnętrzne | parapety z blachy ocynkowanej, powlekanej – gr.0,6mm | RAL 9001 |  |  |  |
| 17 | Parapety okienne wewnętrzne | konglomerat | - |  |  |  |
| 18 | Obróbki blacharskie | blacha ocynkowana, powlekana – gr.0,6mm | - |  |  |  |
| 19 | Rynny i rury spustowe | stal ocynkowana, powlekana gr. 0.6mm | - |  |  |  |