# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, częściowej wymiany oświetlenia, docieplenie ścian fundamentowych, ścian nadziemnych, stropodachu pełnego, wymiany instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. A. Chmielowskiego 6
w ramach projektu pn. ”Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej”.

Opracowanie:

SOLARPOL

Polskie Centrum Energii Odnawialnej

32-440 Sułkowice, ul. 1-go Maja 138

Wrzesień 2016

| NR | NAZWA | OPIS | Kolor / Materiał |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ BUDOWLANA |  |  |  |
| MATERIAŁ |  |  |  |
| 1 | Warstwa gruntująca | asfaltowo-żywiczny roztwór gruntujący Temperatura zapłonu wg Martensa-Penskiego: nie mniej niż 41,5ºC Czas schnięcia: nie dłuższy niż 12 h Sposób nakładania: pędzlem, wałkiem lub natryskiem na suchą, oczyszczoną powierzchnię Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC Zgodność z normą: PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998 / Az1:2004 Zużycie: nie mniej niż 0,3 l/m² | - |
| 2 | Warstwa powłokowa | powłoka asfaltowo - polimerowo - żywiczna na zimno Czas schnięcia: około 24 h Temperatura zapłonu wg Martensa-Penskiego: nie mniej niż 31ºC Spływność masy z papy w temperaturze 60 +/- 2ºC przy kącie nachylenia 45º w czasie 5h: nie spływa Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC Zużycie: nie mniej niż 0,7 l/m² Aplikacja: pędzel, powierzchnie pionowe i poziome, na zewnątrz | - |
| 3 | Papa nawierzchniowa | Papa asfaltowa o wymiarach 5,0m x 1m x 5,2mm. Osnowa: Włóknina poliestrowa. Rodzaj masy: Asfalt modyfikowany elastomerem SBS. Strona wierzchnia: gruboziarnista posypka mineralna. Strona spodnia: folia z tworzywa sztucznego. Mocowanie metodą zgrzewania. | - |
| 4 | Papa podkładowa | Papa asfaltowa o wymiarach 10m x 1m x 3,0mm. Osnowa: Welon szklany lub włóknina poliestrowa. Rodzaj masy: Asfalt oksydowany. Strona wierzchnia: drobnoziarnista posypka mineralna. Strona spodnia: folia z tworzywa sztucznego. Mocowanie metodą zgrzewania i mechaniczne. Papa przeznaczona do stosowania na styropiany EPS | - |
| 5 | Styropian ekstrudowany XPS 036 – izolacja ścian fundamentowych pod i nad poziomem terenu | Gęstość: ≥ 30 kg/m³ Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,036W/mK Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: CS(10/Y) 300 ≥ 300 kPa Zamkniętokomórkowość: ≥ 95% Moduł elastyczności: 12 N/mm² Podciąganie kapilarne: 0 Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 ≤ 3% Odporność na cykle zamrażania i odmrażania: FT2 Klasa reakcji na ogień: E Temperatura zastosowania: ≤ 70ºC | - |
| 6 | Styropian EPS 80-033 – izolacja ścian zewnętrznych, balkonu oraz nadwieszeń | Styropian grafitowy Produkt zgodny z normą PN-EN 13163:2009 Powierzchnie płyty: 0,5 m² Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 80 kPa Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 100 kPa Wytrzymałość na zginanie: ≥ 100 kPa Współczynnik przewodzenia ciepła lambda ≤ 0,033 W/mK Klasa reakcji na ogień: min. E (samogasnący) Należy zastosować system zapewniający wykonanie ocieplenia budynku jako nierozprzestrzeniający ognia zarówno na działanie ognia od zewnątrz i od wewnątrz budynku; | - |
| 7 | Styropapa EPS 200-036 – izolacja dachów | Produkt zgodny z normą PN-EN 13163:2009 Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła lambda ≤ 0,036 W/mK Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: ≥ 200 kPa Wytrzymałość na rozciąganie papa-styropian : ≥ 0,1 MPa Wytrzymałość na rozciąganie połączenia papa-styropian po działaniu temperatury +80°C -20°C : ≥ 0,1 MPa Wytrzymałość na rozciąganie połączenia papa-styropian po działaniu wody: ≥ 0,1 MPa Wytrzymałość na oddzieranie papy od płyty styropianowej, moment oddzierania: ≥ 20 Nmm/mm Klasyfikacja w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzy: nierozprzestrzeniające ognia (NRO) przy grubości rdzenia ze styropianu nie większej niż 400mm Klasa reakcji na ogień: min. E (samogasnący) | - |
| 8 | Łączniki do materiałów izolacyjnych | Łączniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone są do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych i płyt z wełny mineralnej do ścian z betonu, cegły lub bloczków gazobetonowych. Minimalna głębokość osadzenia łączników nie może być mniejsza niż 50 mm. Łącznik składa się z dwu elementów: tworzywowego, użebrowanego korpusu wyposażonego w talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. Średnica i długość łączników jest zależna od producenta wyrobu i musi być dobrana do łącznej grubości warstw docieplających. | - |
| 9 | Tynk cienkowarstwowy silikonowy | Do wykonania tynków zewnętrznych należy zastosować gotowy tynk cienkowarstwowy silikonowy o fakturze gładkiej. Tynk powinien posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty producentów zgodne z normami. Bazowy środek wiążący spoiwo silikonowe Pigmenty odporne na wpływ czynników atmosferycznych nieorganiczne pigmenty barwne ¦ NCS (możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych) Temperatura stosowania (powietrza i podłoża) od +5°C do +25°C Względna wilgotność powietrza ≤75% Przepuszczalność pary wodnej Sd=0,30 m (kat. V2) Absorpcja wody w=0,09 kg/m2∙h0,5 (kat. W3) Przechowywanie Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć Okres przydatności do stosowania 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu | - |
| 10 | Płytki ceramiczne | Mrozoodporne płytki ceramiczne elewacyjne. Należy wykorzystać istniejące płytki ceramiczne odzyskane z rozbiórki przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych. Pozostałą ilość, którą nie uda się odzyskać, należy uzupełnić zbliżonymi płytkami do istniejących w formie oraz kolorystce. | - |
| 11 | Parametry stolarki okiennej drewnianej | Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U≤0,9W/(m2K); Pakiet szybowy minimum dwukomorowy, Ug≤1,0 W/(m2K); Szyba zespolona bezpieczna; Należy zastosować okna z szybą ciepłą ramką U=0,5W/(m2*K) z powłoką niskoemisyjną oraz przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem Izolacyjność akustyczna Rw=32dB; Okna uchylne; Zamykanie na kluczyk Wbudowany nawiewnik z regulacją ciśnieniową z przekładką termiczną do montaży na pakiecie szyb (wybór dostawcy nawiewnika należy skonsultować z dostawcą stolarki). | - |
| 12 | Parapety okienne i inne obróbki blacharskie | Zastosować blachę tytanowo-cynkową gr. 0,7mm |  |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |
| OPRAWY OŚWIETLENIOWE |  |  |  |
| 13 | Oprawa nastropowa | Oprawa LED 2600Lm IP65, nastropowa, przesłona opalizowana | Jasny kremowy |
| 14 | Oprawa nastropowa | Oprawa LED 4400Lm IP65, nastropowa, przesłona opalizowana | Jasny kremowy |
| 15 | Oprawa nastropowa | Oprawa LED 5200Lm IP65, nastropowa, przesłona opalizowana | Jasny kremowy |
| 16 | Oprawa nastropowa | Oprawa LED 4400Lm IP44, nastropowa, przesłona opalizowana | Jasny kremowy |
| 17 | Oprawa nastropowa | Oprawa LED 5200Lm IP44, nastropowa, przesłona opalizowana | Jasny kremowy |
| 18 | Oprawa nastropowa | Oprawa LED 1800Lm IP65, nastropowa, przesłona opalizowana | Jasny kremowy |
| 19 | Oprawa nastropowa | Oprawa LED 3600Lm IP65, nastropowa, przesłona opalizowana | Jasny kremowy |
| INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA |  |  |  |
| 20 | Panel fotowoltaiczny | Polikrystaliczny moduł fotowoltaiczny, moc: 250Wp, ilość ogniw: 60, prąd zwarciowy: 8,89 A, napięcie jałowe: 38,78 V, prąd maksymalny: 8,39 A, Napięcie maksymalne: 29,8 V, wydajność 15,33 % | - |
| 21 | Inwerter | Inwerter o mocy maksymalnej 8.2 kW. Prąd wejściowy 16 A na wejście, Maks. Prąd zwarciowy: 24 A na wejście, liczba trackerów MPP 2, prąd wyjściowy AC 11,8 A, stopień ochrony IP 65 | Kolor biały |